**Technické podmínky část č.2- specifikace předmětu plnění**

**Termoprádlo pro PVS- zateplené triko**

Popis:

Dvouvrstvé triko s dlouhým rukávem se stojáčkem v červené barvě. Je určeno na ochranu uživatele proti chladu a musí zajišťovat funkci odvodu potu z povrchu těla.

Provedení:

Triko musí být zhotoveno z pružné, dvouvrstvé pleteniny strečové na všechny čtyři strany.

Triko musí být vyrobeno bezešvou (seamless) technologií, kdy trup trika je beze švů.

Triko musí obsahovat v oblasti pod pažemi zóny pro rychlejší odvod potu od pokožky.

Materiál každé vrstvy musí být rozdílný, aby bylo dosaženo maximální funkčnosti.

Provedení s dlouhým rukávem v klasickém střihu s rukávem ukončeným manžetou v min. délce 3,0 cm.

Triko musí mít ploché švy. Dolní okraj trika zakončen dutým lemem o šířce min. 4 cm.

Zvýšený kulatý průkrčník 3,0 cm.

Použitý materiál musí splňovat certifikaci OEKO-TEX STANDART 100

Jemnost použité vlněné příze – max. 18,5 mikronů

Ve spodním lemu musí být vypleteny údaje: materiálové složení, velikost, prací symboly

Triko musí být vyrobené z antibakteriálního materiálu.

Materiálové složení:

* Vlna merino 55 - 65%
* Polyamidové vlákno 35 -45%
* gramáž 215 - 225 g/m2

Střih:

* klasický střih
* anatomicky tvarovaný rukáv ukončený manžetou min. 3 cm
* ploché švy

Značení zboží:

- na triku budou ze spodní strany lemu vypleteny údaje: materiálové složení, ošetřovací symboly, velikost

Další požadavky:

* teplotní rozsah použití -15°C až + 5 °C
* antibakteriální schopnost
* velikostní sortiment – dámské velikosti v rozsahu S-XL a pánské v rozsahu M-3XL

Balení a dodání zboží:

* trika budou dodány v balení po 1ks (např. v sáčku) s označením pánské a dámské varianty a velikosti
* součástí balení bude podrobný návod na použití a údržbu vč. pracích symbolů, a to v českém jazyce
* trika budou dodány v I. jakosti