**Technické podmínky část č.7- specifikace předmětu plnění**

**Pracovní oděv pro ZOS- kalhoty**

**Obecné technické parametry**

**Účel:** Výrobek je určený na celodenní nošení při plnění dispečerských úkolů. Tento výrobek není určen jako vrchní oděv. Požadavky jsou na prodyšnost, nemačkavost, tvarovou stálost, stálobarevnost. Konstrukce švů nesmí snižovat komfort uživatele.

**Požadované provedení – velikosti a střih**

**Materiál:**

* Základní materiál - červený 95% polyester / 5% elastan 220 ± 30 g/m2
* Materiál pasu - černý 90% polyester / 10% elastan 600 ± 50 g/m2
* Materiál sedla (pruh pod pasem) černý 100% polyester 550 ± 50 g/m2

**Barva**: Základní barva je červená PANTONE 17-1654 TPX až PANTONE 17-1664 Poppy red v kombinaci s černou barvou PANTONE black, která je umístěna v oblasti boků a pasu.

**Zipy:** kalhoty jsou rozepínací zipem, který je ukončen knoflíkem. Zipy jsou dále umístěny na venkovní straně kotníků.

**Kapsy:** Kapsy jsou umístěny 2x v oblasti pasu ukončené zipem a 2x na přední straně stehen uzavíratelné záklopkou opatřenou dvěma druky.

**Velikostní provedení:** Pánská a dámská verze v rozsahu min. S až 3XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.

**Šití a nitě**

* Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.
* Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.
* Barvy nití jsou použity červené a černé, které korespondují s barvou převládajícího šitého materiálu, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

**Ostatní náležitosti výrobku**

* Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758.
* Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. barevné provedení detailu na výrobku apod.).
* Kupující požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).

**Nákres (ilustrační foto – návrh střihu):**

