Technické podmínky část č.2 veřejné zakázky- zásahová obuv vysoká

Obuv je určena k ochraně dolních končetin nebo jejich částí před předvídatelným nebezpečím při celoročním použití u zásahů zdravotnické záchranné služby zejména na komunikacích a v terénu. Obuv musí být certifikována podle EN 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv. Kotníková obuv z vysoce kvalitní přírodní kůže s membránou, určená pro použití v terénu Vhodná pro celoroční použití ve všech povětrnostních podmínkách Velikostní sortiment v rozsahu velikostí EU 36 – 49 Uvedení velikosti trvanlivým označením na vhodném místě každého půlpáru obuvi Hmotnost 1 páru obuvi ve velikosti EU 43 maximálně 1200 g Pro zajištění výše uvedených parametrů požadujeme provedení: Svršek obuvi: z kůže černé barvy s hydrofobní úpravou. Tloušťka kůže v rozsahu 1,5 – 2,0 mm. Obuv musí poskytovat komfortní kloubní ohebnost např. při rychlé chůzi nebo běhu s odlehčením a změkčením svršku v boční části nártu a v zadní achillové části. Obuv nesmí omezovat při řízení vozidla. Výška obuvi v rozsahu 14 – 16 cm. Provedení svršku obuvi s minimem švů, umožňující snadnou očistu a dekontaminaci obuvi. Podrážka: antistatická, odolná olejům a ropným produktům. Protiskluzový dezén ve smyslu EN 20347:2012. Tlumicí vrstva pro utlumení nárazů. Podrážka musí být vybavena nekovovou planžetou. Vnitřní výplň: obuv musí být v celé své vnitřní části vybavena podšívkou s vysokou odolností proti oděru. Vnitřní vícevrstvá výplň musí mít textilní membránu zajišťující vysokou prodyšnost a permanentní nepromokavost na bázi PTFE. Obuv musí být vybavena vyjímatelnou anatomicky tvarovanou vložkou umožňující účinné odvádění potu ze spodní části chodidla. Upínací systém: obuv musí být vybavena vysokopevnostním šněrováním s impregnací proti vlhkosti, které umožňuje snadné, rychlé a pohodlné nazutí a vyzutí bot. Vkládací antibakteriální stélka: obuv musí být vybavena vyjímatelnou, dvouvrstvou antibakteriální stélkou o tloušťce 2,4-2,6 mm. Funkční vložka musí být s nízko nasákavou vrchní a vysoko nasákavou spodní vrstvou pro účinné odvádění potu ze spodní části chodidla, anatomicky tvarovaná, a je možné ji čistit praním při 30°C.